ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«Высокогорский  горно-обогатительный  комбинат»

ОКП  075100	Группа  А-44

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер – зам.

генерального директора

В.М.Крупнов

«___»__________2005г.

ИЗВЕСТНЯК СЫРОЙ ГАЛЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Технические условия

ТУ 075100-013-05778402-05

(Взамен ТУ 075100-013-05778402-01)

Держатель подлинника: ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»

Срок введения в действие:

СОГЛАСОВАНО:	РАЗРАБОТАНО:

Зам. генерального директора	Руководитель разработки:

по производству		Начальник отдела инже-		нерной подготовки произ-	А.Г.Сухарев	водства

Начальник технического		        В.Ю.Сайтбурханов

управления-зам. главного инженера

Разработчик:			В.В.Осламенко	Ведущий инженер ОИПП		по стандартизации и

Начальник ЦЛК	А,В,Жильцов	нормам

Зам. начальника службы			С.И.Черненко

управления качеством	Б.С.Тлеугабулов

Начальник отдела

сбыта	Е.А.Сухарев

Начальник ВОЦ	С.Ю.Жбанов

г. Нижний Тагил

2005 г.

ТУ 075100-013-05778402-05  стр. 2

| ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» | Известняк сырой дроблённый Гальяновского месторождения | ТУ 075100-013-05778402-05 Взамен ТУ 075100-013-05778402-01 |
| --- | --- | --- |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на известняк сырой дроблённый Гальяновского месторождения ОАО «ВГОК», применяемого в металлургическом производстве и в строительной промышленности.

Применение известняка регламентируется нормами и технологическими инструкциями производства продукции металлургического комплекса, норма-тивными документами по изготовлению строительных материалов.

Обозначение известняка сырого дроблённого Гальяновского месторож-дения при заказе: «Известняк сырой по ТУ 075100-013-05778402-05».

- НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требова-ниями следующих нормативных документов:

-ТУ 14-16-71-91   «Известняк флюсовый предприятий Урала»

-ГОСТ 9179-77     «Известь строительная. Технические условия»

-ГН 2.2.5.1303-03  «ПДК вредных веществ в воздухе окружающей среды»

-СП 2.6.1.798-99    «Санитарные правила»

-РД 14-16-1-89       «Методические указания по отбору и подготовке проб

для химического анализа и определения содержания

влаги известняков»

-РД 14-16-2-89        «Методические указания по отбору и подготовке проб 	для определения гранулометрического состава и меха-

Нической прочности известняков»

-РД 14-16-3-90        «Методические указания по определению химическо-	го состава известняков»

-РД 14-16-4-90        «Методические указания по определению грануломет-                   	рического состава известняков»

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

3.1.Известняки для металлургического производства и строительной промышленности должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической инструкции изготовителя, утверждённой в установленном порядке.

3.2.В зависимости от качественных показателей известняки подразделя-ются на четыре сорта, требования по которым изложены в таблице 1.

ТУ 075100-013-05778402-05  стр.3

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | 1й сорт | 2й сорт | 3й сорт | 4й сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля окислов кальция (СаО) не менее, % | 54.0 | 53.0 | 52.5 | 51.0 |
| 2 | Массовая доля окиси магния (MgO), не более, % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 3 | Массовая доля диоксида кремния (SiO2) не более, % | 1.5 | 1.5 | 2.0 | Не ограничен |
| 4 | Массовая доля серы (S) не более, % | 0.06 | 0.06 | 0.09 | Не огранич |
| 5 | Массовая доля фосфора (Р) не более, % | 0.015 | 0.025 | 0.05 | Не огранич |

3.3. Известняк не должен содержать посторонних загрязняющих примесей (щебень, песок, металлоотходы и т.п.).

3.4. По гранулометрическому составу известняк должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Крупность известняка, мм | Допуск содержания кусков крупностью не более, % |
| --- | --- |
|  | ниже нижнего предела | выше верхнего предела |
| (0-40); (0-80) | - | 10 |
| (20-40); (20-80); (40-80) | 10 | 10 |

3.5. По соглашению изготовителя и потребителя допускается выпуск и отгрузка продукции крупностью, не указанной в таблице 2.

3.6. Влажность отгружаемого известняка является справочным показателем и зависит от естественной природной влажности.

Определение влажности известняка проводится один раз в месяц.

- ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.Т о к с и ч н о с т ь.

4.1.1. Химический состав сырого известняка Гальяновского месторождения приведён в таблице 1.

4.1.2. По токсичности известняки Гальяновского месторождения относятся к 4 классу опасности, классифицируемые как «вещества малоопасные».

4.2. Р а д и а ц и о н н а я   б е з о п а с н о с т ь.

4.2.1. По удельной эффективной активности естественных радионуклидов известняк Гальяновского месторождения, применяемый как сырьё для строи-тельных материалов, должен соответствовать требованиям гигиенических нормативов, «СП 2.6.1.758-99»и не превышать значений 370 Бк/кг (3 класса опасности).

4.2.2. Радиологические испытания известняка проводятся 1 раз в год аккредитованной лабораторией.

4.3. В о з д у х   р а б о ч е й   з о н ы.

4.3.1. Предельно допустимая концентрация (ПДК) известковой пыли в воздухе рабочей зоны составляет 6 мг/м3, согласно ГН 2.2.5.1303-03.

4.3.2. На рабочих местах производства известняка в течении рабочей смены применяются сертифицированные средства индивидуальной защиты согласно приказу Минздрава и соцразвития РФ от 25.12.2006г. № 873 «Об утверждении норм бесплатной выдачи сертифицированной спецодежды».

4.3.3. В рамках проведения производственного контроля санитарной лабораторией предприятия, аккредитованной в установленном порядке, периодически производятся замеры фактической концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

4.3.4. Производственное оборудование, при работе которого образуется пыль (дробильное, грохота) в целях исключения запыленности воздуха в производственные помещения герметизированы и снабжены:

- дробилки – вытяжной вентиляцией и аспирационной установкой;

- грохота – зашиты в короба и снабжены вытяжной вентиляцией.

4.3.2. Санитарный контроль за содержанием известковой пыли в воздухе рабочей зоны производится периодически  согласно  утверждённого графика.

- ПРАВИЛА ПРИЁМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1.Соответствие качества известняка требованиям настоящих технических условий устанавливает отдел технического контроля предприятия-изготовителя.

5.2. Известняк при отгрузке принимают партиями. Партией считают массу известняка одной марки, оформленную одним документом.

5.3. Масса известняка, от которой отбирают пробу не должна быть более 1000 тонн.

5.4. Отбор, подготовка и испытание проб должны производится в соответ-ствии с требованиями нормативно-технической документации, приведённой в разделе 2 настоящих технических условий.

5.5. По согласованию с потребителем допускается периодический контроль массовой доли серы и окиси магния в известняках не реже 1 раза в квартал.

- МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Каждая отгруженная партия известняка должна сопровождаться доку-ментом о качестве, в котором указывается:

-наименование предприятия-изготовителя;

-наменование предприятия-потребителя;

-наименование продукуции, марка, обозначение технических условий;

-показатели качества, указанных в настоящих технических условиях;

-санитарно-гигиеническое заключение;

-номера вагонов в партии;

-масса партии в тоннах;

-номер и дата выдачи документа о качестве.

6.2. Транспортирование известняка осуществляется в железнодорожных вагонах или автотранпортом в соответствии с Правилами перевозки грузов.

6.3. Известняк должен храниться и транспортироваться в условиях, исклю-

чающих их смешивание и загрязнения посторонними материалами.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Ведущий инженер ОИПП по

стандартизации и нормам

С.И.Черненко