**Качественные показатели**

**известняка сырого недробленого Гальянского месторождения**

**за 2013 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СаО | MgO | SiO2 | Н.О. | S | ППП | P |
| **54,8** | **0,35** | **0,6** | **0,9** | **0,04** | **41,7** | **0,009** |