ОКП  075100	Группа  А-44

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ВГОК

Н.И. Рябов

«___»________________________2008г.

ИЗВЕСТНЯК СЫРОЙ ГАЛЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Технические условия

ТУ 075100-013-05778402-05

Изменение № 3

Держатель подлинника: ОАО «ВГОК»

Срок введения в действие:

СОГЛАСОВАНО	РАЗРАБОТАНО

Главный инженер НТМК	Директор по производству ВГОК

А.Г. Сухарев

Н.Х. Мухатдинов

Начальник технического управления-

«___»__________________ 2008г.	заместитель главного инженера

Главный инженер ЗСМК	                               Р.А. Гельбинг

Т.Р. Галиуллин	Начальник ОТК

«___»__________________2008г.                                                         А.Л. Мамонов

Главный инженер – зам. Управляющего

директора Ванадий

«___»__________________ 2008г.

В.Н. Леушин

г. Нижний Тагил

2008 г.

ТУ 075100-013-05778402-05 стр.2

Изменение № 3

Таблицу 2 раздела «ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ» читать в редакции:

| Крупность известняка | Допуск содержания кусков крупностью не более, % |
| --- | --- |
|  | ниже нижнего предела | выше верхнего предела |
| (0÷6); (6÷32); (32÷80) | 10 | 10 |

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

«___»_______________ 2007 г.

Начальник бюро по стандартизации,

сертификации и нормам

С.И. Черненко

ТУ 075100-013-05778402-05 стр.2

Изменение № 2

1. Раздел 1 «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» последний абзац читать в редакции:

Обозначение известняка сырого дроблённого Гальяновского месторождения для  всех потребителей при заказе: «Известняк сырой по ТУ 075100-013-05778402-05 с изменением №2».

2. Пункт 3.2 раздела 3 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» качественные показатели известняка, отражённые в таблице 1, для всех потребителей читать в редакции:

| № п/п | Наименование показателей | 1й сорт | 2й сорт | 3й сорт | 4й сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля окислов кальция (СаО) для отдельной отгружаемой партии, % | 54,0(-1,0; +0,5) | 53,0-0,4 | 52,5-1,4 | 51,0 и ниже |
| 2 | Массовая доля окиси магния (МgО) не более, % | 0,5 | 0.8 | 1,1 | 1,5 |
| 3 | Массовая доля нерастворимого остатка, не более, % | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4.0 |
| 4 | Массовая доля серы (S) не более, % | 0,2+0,05 | 0,2+0,05 | 0,2+0,05 | 0,2+0,05 |
| 5 | Массовая доля фосфора (Р) не более, % | 0,015 | 0,025 | 0,05 | Не огранич. |

3.2.1 Среднее содержание  СаО в известняке 1 го сорта для ОАО «КГОК» по месяцу 54,0%.

3.2.2. Нижний предел по сере (S) для всех сортов не ограничивается.

3.2.3. Содержание серы (S) в известняке, применяемого в качестве флюса в доменной шихте в составе агломерата и окатышей согласно отраслевого стандарта ОСТ 14-63-80 не является браковочным показателем и не регламентируется.

3.2.4. Содержание нерастворимого остатка устанавливаются согласно ОСТ 14-63-80,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

«___»__________2007г.

Бюро по стандартизации, сертификации и

нормам