ОКП  075100                                                         Группа  А-44

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ВГОК

Н.И. Рябов

«___»________________2009г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИЗВЕСТНЯК СЫРОЙ ГАЛЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТУ 075100-013-05778402-05

Изменение №6

Держатель подлинника: ОАО «ВГОК»

Дата введения в действие:

СОГЛАСОВАНО:                                                     РАЗРАБОТАНО:

Главный инженер «Ванадий»                               Директор по производству ВГОК

С.А.Радьков

А.В.Бондаренко                                    Начальник технического управления-

зам. главного инженера

«____» ___________ 2010г.                                                                      Р.А.Гельбинг

Главный обогатитель

О.В.Шабалин

Начальник ОТК

Д.А.Стариков

г. Нижний Тагил

ТУ 075100-013-05778402-05 стр.2

Изменение № 6

1. Раздел 1 «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» последний абзац читать в редакции:

Обозначение известняка сырого дроблённого Гальяновского месторождения при заказе для ООО «ТОЗ»: «Известняк сырой по ТУ 075100-013-05778402-05 с Изменением №5».

2. Пункт 3.2 раздела 3 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» качественные показатели известняка, таблицу 2 читать в следующей редакции:

Таблица 2

| Крупность известняка | Допуск содержания кусков крупностью не более, % |
| --- | --- |
|  | ниже нижнего предела | выше верхнего предела |
| (5÷20) | 20 | 10 |

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

«___»__________2009г.